附件5

铸造企业整改提升量化打分表（技术工艺装备

节能方面百分制）

企业名称（公章）：                                             评价时间：

| 项目 | 评价内容 | 评价标准要求 | 评价方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业政策（15分） | 工商营业登记、环保，立项、土地、规划、安全、节能等手续 | 工商登记、环保为否决项； 其他手续适当计分。 | 查验企业手续等文件； 现场检查。 |
| 企业规模（15分） | 1.占地面积 | 按占地面积大小适当计分。 | 查阅文件； 现场检查。 |
|  | 2.生产能力 | 参考铸造企业规范条件参考产量计分。 | 查阅文件； 现场检查。 |
|  | 3.营业收入 （销售收入） | 参考铸造企业规范条件销售收入标准计分。 （以统计局报表为准或地方政府认可的数据等） | 查阅文件。 |
|  | 4.税收 | 按照缴税多少计分，未缴税不得分。 （企业税收以税务局数据为准） | 税务部门 查阅数据。 |
| 三、厂区布局（10分） | 1.厂区内外环境 | （1）企业内外无垃圾、杂草、杂物； （2）对企业内外墙进行粉刷，环保、安全、节能等固定标识不少于5条； （3）厂区内部生产、办公、生活分区，道路、裸露地面硬化，加强绿化美化，洒水抑尘，车间、围墙墙体洁净。各项制度、规范、标识上墙、明示。 | 现场检查。 |
|  | 2.物料管理 | 厂区内外严禁露天存放原辅材料、成品、半成品、工装等物料，所有物料必须入棚、入仓、入库房，并分类堆放、整齐有序。 | 现场检查。 |
|  | 3.厂房车间标准化 | （1）造型、浇注、清理等工部布局合理，各工位有相对独立生产空间； （2）设备间距、工艺流程合理，减少易产生扬尘物料流转次数和落差，减少污染源； （3）通道平整、干净，划线清楚且颜色规格统一； （4）安全生产通道畅通。车间内部干净、整洁有序，生产原材料、半成品、成品要分区域、定点存放，并设立标识牌。 | 现场检查。 |
| 生产工艺（10分） | 熔炼、造型、制芯、砂处理、清理等生产工艺 | （1）企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。（鼓励使用国家产业政策指导目录、铸造企业规范条件等有关政策鼓励要求的生产工艺） （2）企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。 不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；造型及落砂必须实行机械化，鼓励自动化。 水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺。 铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。 采用粘土砂工艺批量生产铸件的现有企业不应采用手工造型。 新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型； 新建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺。 | 查阅资料，现场检查；查看现场生产线及工艺状况。 |
| 生产设备（30分） | 1.熔炼、造型、制芯、砂处理、表面处理等生产设备 | （1）熔炼工部。企业应配备与生产能力相匹配的熔炼、保温和精炼设备。不应使用无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等国家明令淘汰的生产装备。 现有企业的冲天炉熔化率不应小于5吨/小时；新建企业不应采用燃油加热熔化炉；新建铸造企业的冲天炉熔化率应不小于7吨/小时； 大批量连续生产铸件的企业宜采用外热送风水冷长炉龄大吨位（10吨/小时以上）冲天炉。 熔炼、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。 必须配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统并有效使用。 属于球铁生产工艺的，采用喂丝工艺球化。 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备（线）。 （3）浇注必须设置侧吸或者顶吸式集气罩，做到烟尘有效收集，经治理系统净化后达标排放。采用消失模铸造工艺企业必须采用机械化生产线定点浇注方式，固定集气工位，不能固定浇注工位的，必须安装符合生产规模的移动式集气装置，确保收集效果及时间，有机废气收集后作无害化处理，达标排放。 （4）制芯设备作业面设置集气罩，配套建设脉冲布袋除尘器和有机废气吸附装置等并有效使用。 （5）抛丸机、清砂机内除尘系统应完好运行，必须达标排放。落砂等工序必须封闭隔音降噪，必须采用机械落砂、封闭落砂，采用密闭式排风罩排风。 铸件打磨在封闭车间内进行，鼓励采用清理隔间形式清理，隔间内设计抽风罩，安装集尘装置。 （6）砂处理工部。采用砂型铸造工艺的企业应配备完善的砂处理设备和旧砂处理设备，应设置固定工位；废砂去向明确。采用水玻璃砂型铸造工艺的企业宜配置合理再生设备。 旧砂回用率符合国家产业政策、铸造企业规范条件等文件要求。 （7）表面涂装严禁露天作业，取缔任何形式的不加治理装备的表面处理作业，治理设备完善，达标排放。 （8）所有工序、工位必须设置在封闭车间内，对污染防治设施运行情况进行精准管理。 砂处理、造型、浇注、清理等环保设施必须实施分表计电并有效使用。 | 现场检查，查阅资料等。 |
|  | 2.实验室及检测设备 | （1）企业应具备与其产能和质量保证相匹配的试验室和必要的检测设备。 （2）实验室整洁无尘，必须具备金属成分检测设备、性能检测设备、金相检测（金相显微镜）设备、型砂检验等仪器并有检验记录。 |  |
| 产品质量（10分） | 1.质量管理机构及产品检验 | （1）企业应设有质量管理部门，配有专职质量监测人员，建立健全的质量管理制度并有效运行。 （2）产品质量出厂检验情况。有完善的检验记录；产品合格率情况有完整记录并分析。 | 查看文件、现场及出厂检验等情况记录。 |
|  |  | 产品质量情况、产品合格率。 | 查看相关记录。 |
|  | 2.企业质量管理工作体系、认证 | （1）企业应按照GB/T19001（或IATF16949、GJB 9001B）等标准要求建立质量管理体系、通过认证并持续有效运行，有条件的企业可按照T/CFA0303.1的标准要求开展铸造行业的质量管理体系升级版认证。 （2）有产品认证要求的应进行产品认证。 | 查看相关文件。 |
| 七、能源消耗（10分） | 1.能源管理情况 | （1）企业应建立能源管理制度，企业根据 GB/T23331 标准要求建立能源管理体系、通过认证并持续有效运行。 （2）新（改扩）建铸造项目应开展节能评估和审查。 | 查看相关文件。 |
|  | 2.能耗指标等 | （1）企业的主要熔炼设备应满足《铸造企业规范条件》等文件中指标要求的能耗指标。地方标准严于上述标准的执行地方标准。 （2）所有生产用电炉必须采用分表计电并有相关用电记录、分析统计报告等材料。 | 查看现场及相关记录。 |
| 八、加分项 （10分） | 税收、生产工艺、生产设备、新材料、发展潜力等 | 1.税收：1000万及以上。 2.鼓励类生产工艺：采用精密铸造等国家产业政策鼓励的生产工艺的。 3.生产设备：采用自动浇注、进口生产砂线等国家鼓励的生产设备或设备投资额高于3000万元的。 4.新材料：采用环保砂等。 5.发展潜力 取得： （1）国家级技术中心； （2）省级技术中心； （3）市级技术中心； （4）发明专利； （5）5项以上实用新型专利； （6）国家科技进步奖； （7）省级科技进步一等奖； （8）中国绿色铸造企业； （9）省以上分行业排头兵。 （每一项不符合不得分，总计不超过10分） | 政府有关部门查阅数据、现场检查、查看相关文件。 |
| 评价等级 |  | 验收得分： |
| 说明： 一、总分100分，加分项10分。 评价等级分为合格、不合格两个等次。 三、未尽之处，按照国家产业政策、国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019）团体标准及地方政府有关要求等执行。 |

参评人员：